CECS

中国工程建设标准化协会标准

用于混凝土中的防裂抗渗复合材料

Anti-crack and anti-permeabilitycomposite

materials used for concrete

（征求意见稿）

××××—××—××发布 ××××—××—××  实施

发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准附录A为规范性附录。

本标准由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会（分会）提出并归口管理。

本标准负责起草单位：南通不二环境科技有限公司、建研建材有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人:

本标准为首次发布.

1  范围

本标准规定了用于混凝土中的防裂抗渗复合材料的术语和定义、材料、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、包装与标识、运输与贮存。

本标准适用于用于混凝土中的防裂抗渗复合材料的生产和检验。

2  范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 176 水泥化学分析方法

GB/T 208水泥密度测定方法

GB/T 1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 2419 水泥胶砂流动度测定方法

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 8074 水泥比表面积测定方法勃氏法

GB 8076混凝土外加剂

GB 9774水泥包装袋

GB/T 14684 建设用砂

GB/T 14685 建设用卵石、碎石

GB/T 12573 水泥取样方法

GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB/T 18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 18736高强高性能混凝土用矿物外加剂

GB/T 21120 水泥混凝土和砂浆用合成纤维

GB/T 50080 普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50081 普通混凝土力学性能试验方法标准

GB/T 50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

JGJ 55 普通混凝土配合比设计规程

JGJ 63 混凝土用水标准

JGJ/T221纤维混凝土应用技术规程

JG 244 混凝土试验用搅拌机

JC474 砂浆、混凝土防水剂

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

粉体材料 powder materials

以硅、铝、钙等一种或多种氧化物为主要成分，具有规定技术性能，掺入混凝土中能改善混凝土性能的材料。

3.2

合成纤维 synthetic fiber

用有机合成材料经过挤出、拉伸、改性等工艺制成的纤维。

3.3

防裂抗渗复合材料Anti-crack and anti-permeability composite materials

由粉体材料和合成纤维按一定比例复配制得，用于混凝土中可显著改善其抗裂和抗渗性能的一类材料。

3.4

基准混凝土 reference concrete

同一试验条件下未掺加防裂抗渗复合材料的水泥混凝土。

3.5

受检混凝土 tested concrete

同一试验条件下掺加一定比例防裂抗渗复合材料的水泥混凝土。

3.6

裂缝降低系数factor of cracks reduction

掺防裂抗渗复合材料的受检混凝土与基准混凝土相比，单位面积上的总开裂面积的降低率。

3.7

相对耐久性Relative durability

掺防裂抗渗复合材料的受检混凝土快速冻融达到规定100次时的动弹模量与初始动弹模量之比。

3.8

劈裂抗拉强度比ratio of splitting tensile strength

掺防裂抗渗复合材料的受检混凝土与基准混凝土相比，28d龄期时劈裂抗拉强度之比。

3.9

渗透高度比 ratio of infiltration height

掺防裂抗渗复合材料的受检混凝土与基准混凝土相比，28d龄期时规定渗水压力下的抗渗高度之比。

4  材料

4.1粉体材料

粉体材料应符合本标准6.1的规定。

4.2合成纤维

合成纤维应符合相关标准的规定。

5分类与标记

5.1  分类

依据裂缝降低系数指标分为Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级。

5.2  标记

5.2.1 标记方法

本标准编号：CECS×××-×××

分类代号：Ⅰ级，Ⅱ级，Ⅲ级

产品名称：AACMC

5.2.2标记示例

- Ⅰ级防裂抗渗复合材料表示为：AACMC-Ⅰ- CECS×××-×××。

- Ⅱ级防裂抗渗复合材料表示为：AACMC-Ⅱ- CECS×××-×××。

- Ⅲ级防裂抗渗复合材料表示为：AACMC-Ⅲ- CECS×××-×××。

6要求

6.1  粉体材料的技术要求

防裂抗渗复合材料中粉体材料的技术指标应符合表1的规定。.

表1 粉体材料的技术指标

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度/（g/cm3） |  | 应在生产厂控制范围内 |
| 2 | 比表面积/（m2/kg） g） |  | ≥500 |
| 3 | 含水量（质量分数）/% |  | ≤1.0 |
| 4 | 烧失量/% |  | ≤4.0 |
| 5 | 三氧化硫含量/% |  | ≤3.5 |
| 6 | 碱含量/% |  | ≤0.40 |
| 7 | 氯离子含量/% |  | ≤0.010 |
| 8 | 需水量比/% |  | ≤105 |
| 9 | 安定性 |  | 合格 |
| 10 | 放射性 |  | 合格 |
| 11 | 活性指数/% | 7d | ≥85 |
|  |  | 28d | ≥95 |

6.2  抗裂抗渗复合材料的技术要求

防裂抗渗复合材料的技术指标应符合表3的规定。

表3 掺防裂抗渗复合材料的混凝土性能指标

| 项目 |  | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 合成纤维分散性相对误差/% |  | -10～+10 |  |  |
| 混凝土抗压强度比/% | 7d | ≥90 |  |  |
|  | 28d | ≥90 |  |  |
| 混凝土劈裂抗拉强度比 |  | ≥100 |  |  |
| 裂缝降低系数/% |  | ≥80 | ≥55 | ≥30 |
| 渗透高度比/% |  | ≤80 |  |  |
| 相对耐久性/% |  | ≥80 |  |  |

7试验方法

7.1  粉体材料性能试验

7.1.1密度

按GB/T 208进行。

7.1.3比表面积

按GB/T 8074进行。

7.1.4含水量

按GB/T 1596进行。

7.1.5烧失量、三氧化硫、碱含量和氯离子

按GB/T176进行。

7.1.6安定性

按GB/T1346进行。

7.1.7放射性

按GB 6566进行。

7.1.8活性指数和需水量比

按GB/T 18736进行。

7.2掺防裂抗渗复合材料的水泥混凝土性能试验

7.2.1试验环境

试验环境应符合GB/T50080、GB/T50081和GB/T50082规定。混凝土用原材料应提前运到室内，存放时间不得小于24h。需要模拟施工条件下所用的混凝土时，试验室原材料及温湿度宜保持与施工现场一致。

7.2.2 材料

7.3.2.1水泥

采用GB 8076附录Ａ规定的水泥或买卖双方合同约定的工程实际用水泥。

7.2.2.2  砂

符合GB/T 14684中Ⅱ区规定的中砂，且细度模数为2.6～2.9，含泥量小于１％。

7.2.2.3石子

符合GB/T 14685规定的公称粒径为5mm～20mm的碎石或卵石，采用二级配，其中5mm～10mm占40％，10mm～20mm占60％，满足连续级配要求，针片状物质含量小于10％，空隙率小于47％，含泥量小于0.5％。如有争议，以碎石结果为准。

7.2.2.4水

符合JGJ 63的技术规定。

7.2.3配合比

基准混凝土配合比应按JGJ 55进行设计。受检混凝土和基准混凝土的水泥、砂、石的比例应相同。配合比设计应符合以下规定：

ａ）水泥用量：基准混凝土和受检混凝土的单位水泥用量为330kg/m3。

ｂ）砂率：基准混凝土和受检混凝土的砂率均为36％～40％。

ｃ）防裂抗渗复合材料掺量：按生产厂家指定掺量，内掺计算

ｄ）用水量：基准混凝土和受检混凝土的坍落度控制在（80±10）mm，用水量为坍落度在（80±10）mm时的最小用水量，受检混凝土和基准混凝土的单位用水量应一致；用水量包括砂、石材料中所含的水量。

7.2.4原材料计量

试验用原材料应称重计量，称量的精确度应符合下列规定：水泥、水、合成纤维、粉体材料为±0.5%；砂、石为±1%。

7.2.5混凝土搅拌

采用符合JG 244要求的公称容量为60L的强制搅拌机。搅拌机的拌合量应不少于20L，不宜大于45L。将水泥、砂、石、防裂抗渗复合材料一次投入搅拌机，干拌均匀，再加入拌合水，一起搅拌3min。出料后，在铁板上用人工翻拌至均匀，再行试验。

7.2.6合成纤维分散性相对误差

按GB/T 21120进行。

7.2.7  混凝土抗压强度比

按GB/T 21120进行。

7.2.8  裂缝降低系数

按附录A进行。

7.2.9  渗透高度比

按JC 474进行，渗水压力应为0.6MPa。

7.2.10  相对耐久性

按GB 8076进行，快速冻融循环次数应为100次。

8检验规则

8.1 编号

复合掺合料出厂前按同同级别进行编号和取样。年产量超过10×104 t的，不超过200 t为一编号；年产量在10×104 t以下的，不超过100 t为一编号。

8.2 取样

8.2.1每一编号为一取样单位。

8.2.2取样按GB 12573规定进行。取样应有代表性，应从10个以上不同部位取样。袋装应从10个以上包装袋内等量抽取；散装应从至少三个散装集装箱（罐）内抽取，每个集装箱（罐）应从不同深度等量抽取。抽取的样品总质量不应少于10kg，样品混合均匀后，按四分法取出比试验用量大一倍的量作为试样。

8.2.3检验样品应留样封存，并保留至少3个月。当有争议时，对留样进行复检或仲裁检验。

8.3出厂检验

出厂检验项目包括表1中的比表面积、含水量、活性指数、需水量比、安定性、分散性相对误差、混凝土抗压强度比、裂缝降低系数、渗透高度比。

8.4型式检验

8.4.1型式检验项目应符合本标准第6章的全部规定。

8.4.2有下列情况之一应进行型式检验：

——正常生产时12个月进行一次；

——停产6个月以上恢复生产时；

——出厂检验结果和上次型式检验结果有较大差异时；

——原材料来源、生产工艺发生变化。

8.5判定规则

8.5.1 出厂检验结果符合本标准要求时，判为出厂检验合格。若其中任何一项不符合要求时，允许在同一批次中重新取样，对不合格项进行加倍试验复检。复检结果均合格时，判为出厂检验合格；当仍有一组试验结果不符合要求时，判为出厂检验不合格。

8.5.2型式检验结果符合本标准要求时，判为型式检验合格。若其中任何一项不符合要求时，允许在同一批次中重新取样，对不合格项进行加倍试验复检。复检结果均合格时，判为型式检验合格；当仍有一组试验结果不符合要求时，判为型式检验不合格。

9包装与标识

9.1 包装

防裂抗渗复合材料可以散装或袋装。袋装每袋净质量为20kg ~50kg，且不应少于标识质量的98%。随机抽取20袋，其总质量不得少于标准质量的20倍。防裂抗渗复合材料包装袋应符合GB 9774的规定。其他包装规格可由买卖双方协商确定。

9.2 标识

袋装防裂抗渗复合材料的包装袋上应清楚标明产品名称、分类与标记、执行标准号、生产厂名称和地址、净质量、包装日期和出厂编号。

散装时应提交与袋装标识相同内容的卡片。

10 运输与贮存

防裂抗渗复合材料在运输和贮存时不应受潮、混入杂物，贮存期限不宜超过6个月。

附录A早期抗裂试验

A.1本方法适用于测试混凝土试件在约束条件下的早期抗裂性能。

A.2试验装置及试件尺寸应符合下列规定：

1本方法应采用尺寸为800mm×600mm×100mm的平面薄板型试件，每组应至少2个试件；

2混凝土早期抗裂试验装置（图1）应采用钢制模具，模具的四边（包括长侧板和短侧板）应采用槽钢或者角钢焊接而成，侧板厚度不应小于5mm，模具四边与底板应通过螺栓固定在一起。模具内应设有7根裂缝诱导器，裂缝诱导器应分别用50mm×50mm、40mm×40mm角钢与5mm×50mm钢板焊接组成，并应平行于模具短边且应与底板固定。底板应采用不小于5mm厚的钢板，并应在底板表面铺设聚乙烯薄膜或者聚四氟乙烯片做隔离层。模具应作为测试装置的一个部分，测试时应与试件连在一起；

图1  混凝土早期抗裂试验装置示意图

1—长侧板；2—短侧板；3—螺栓；4—加强肋；5—裂缝诱导器；6—底板

3风扇的风速应可调，并且应能够保证试件表面中心处的风速不小于5m/s；

4温度计精度不应低于±0.5℃。相对湿度计精度不应低于±1%。风速计精度不应低于±0.5m/s；

5刻度放大镜的放大倍数不应小于40倍，分度值不应大于0.01mm；

6照明装置可采用手电筒或者其他简易照明装置；

7钢直尺的最小刻度应为1mm。

A.3试验应按下列步骤进行：

1试验宜在温度为（20±2）℃，相对湿度为（60±5）％的恒温恒湿室中进行；

2将混凝土浇筑至模具内后，应将混凝土摊平，且表面应比模具边框略高。可使用平板表面式振捣器或者采用捣棒插捣，应控制好振捣时间，并应防止过振和欠振；

3在振捣后，应用抹子整平表面，并应使骨料不外露，且应使表面平实。

4应在试件成型30min后，立即调节风扇位置和风速，应使试件表面中心正上方100mm处风速为（5±0.5）m/s。应使风向平行于试件表面和裂缝诱导器。

5试验时间应从混凝土搅拌加水开始计算，应在（24±0.5）h测读裂缝。裂缝长度应用钢直尺测量，并应取裂缝两端直线距离为裂缝长度。当一个刀口上有两条裂缝时，可将两条裂缝的长度相加，折算成一条裂缝。

6裂缝宽度应采用放大倍数至少40倍的读数显微镜进行测量，应测量每条裂缝的最大宽度。

7平均开裂面积、单位面积的裂缝数目和单位面积上的总开裂面积应根据混凝土浇筑24h测量得到裂缝数据来计算。

A.4试验结果计算及其确定应符合下列规定：

1每根裂缝的平均开裂面积应按下式计算：

|  |  | （A.4-1） |
| --- | --- | --- |

2单位面积的裂缝数目应按下式计算：

|  |  | （A.4-2） |
| --- | --- | --- |

3单位面积上的总开裂面积应按下式计算：

|  |  | （A.4-3） |
| --- | --- | --- |

4裂缝降低系数应按下式计算：

（A.4-4）

式中：——第根裂缝的最大宽度（mm），精确到0.01mm；

——第根裂缝的长度（mm），精确到1mm；

——总裂缝数目（根）；

——平板的面积（m2），精确到小数点后两位；

——每根裂缝的平均开裂面积（mm2/根），精确到1 mm2/根；

——单位面积的开裂裂缝数目（根/m2），精确到0.1根/m2；

——单位面积上的总开裂面积（mm2/m2），精确到1 mm2/m2；

基准——基准混凝土单位面积上的总开裂面积（mm2/m2），精确到1 mm2/m2；

受检——受检混凝土单位面积上的总开裂面积（mm2/m2），精确到1 mm2/m2；

C——裂缝降低系数（%），精确到1%

5每组应分别以2个或多个试件的平均开裂面积（单位面积上的裂缝数目或单位面积上的总开裂面积）的算术平均值作为该组试件平均开裂面积（单位面积上的裂缝数目或单位面积上的总开裂面积）的测定值。