T/CECS ×××-201×

中国工程建设协会标准

美缝剂应用技术规程

Technical specification for application of caulk agent

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设协会标准

美缝剂应用技术规程

Technical specification for application of caulk agent

T/CECS ×××-201×

主编单位：中国建材检验认证集团股份有限公司

青岛瑞海美缝建材有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：201×年××月××日

中国计划出版社

201×  北京

前　言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2017]第031号）的要求，编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分6章和1个附录，主要技术内容包括：总则、术语、材料、设计、施工、验收等。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口管理，由中国建材检验认证集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在执行过程中如有意见或建议，请将有关意见和资料寄送解释单位（地址：北京市朝阳区管庄东里1号，邮政编码：100024)。

主编单位：	中国建材检验认证集团股份有限公司

青岛瑞海美缝建材有限公司

参编单位：	中国陶瓷工业协会瓷砖粘贴技术专业委员会

漳州立施棒复合材料有限公司

......

主要起草人：张丹武、杨梅、李文庆、林水来、李玉海

......

主要审查人：

目　次

1　总　则	1

2　术　语	2

3　材　料	3

4　设　计	4

5　施　工	7

5.1　一般规定	7

5.2　施工工具	7

5.3　美缝施工	8

5.4　成品保护	9

6　验　收	10

附录A　室内装饰装修用美缝剂技术要求	11

本规程用词说明	12

引用标准名录	13

附：条文说明	14

Contents

1　General provisions ..................................1

2　Terms ...............................................2

3　Materials............................................3

4　Design...............................................4

5　Construction .........................................7

5.1　General requirements............................7

5.2　Tools...........................................7

5.3　Caulk application...............................8

5.4　Finished job protection..........................9

6　Acceptance...........................................10

Appendix A　Technical requirements of caulk agent

for interior decoration .....................11

Explanation of wording in this specification..............12

List of quoted standards.................................13

Addition：Explanation of provisions......................14

1　总　则

1.0.1　为保证美缝工程施工质量，规范施工方法和管理，做到技术先进、经济合理、安全可靠，制定本规程。

1.0.2　本规程适用于建筑室内陶瓷饰面砖、石材、马赛克铺贴预留缝隙和边角的美缝剂选用、设计、施工及验收。

1.0.3　美缝工程的设计、施工及验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2　术　语

2.0.1　美缝基面　　caulk conditions

陶瓷饰面砖、石材、马赛克铺贴预留的缝隙和边角。

2.0.2　美缝剂　　caulk agent

用于陶瓷饰面砖、石材、马赛克铺贴预留的缝隙和边角的填充、装饰及美化的材料。

【条文说明】2.0.2　本规程美缝剂特指双组份环氧美缝剂。

2.0.3　清缝刀　　clean tools

用来清理陶瓷饰面砖、石材、马赛克等缝隙中粘结材料及其他残留物的工具。

2.0.4　压缝器　　seam presser

用于压实及整平陶瓷饰面砖、石材、马赛克等缝隙中美缝剂的专用工具。

【条文说明】2.0.4　常用的压缝器有压缝钢球、钨钢棒等。

2.0.5　美纹纸　　marking tape

用于遮蔽饰面防止美缝溢料粘连的卷状胶粘带。

2.0.6　胶枪　　applicator gun

用于注胶或挤胶的工具。

【条文说明】2.0.6　从作用力分类胶枪可分为手动胶枪、气动胶枪和电动胶枪，从胶的包装形式可分为单管用胶枪和双管用胶枪。

3　材　料

3.0.1　美缝剂的有害物质含量，应符合现行国家标准《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 18583和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的有关规定。

3.0.2　美缝剂的产品质量应符合本规程附录A的有关规定。

3.0.3　填缝材料的产品质量应符合现行行业标准《陶瓷砖填缝剂》JC/T 1004的有关规定。

4　设　计

4.0.1　美缝工程可在专用范围内进行专项设计，专项设计应包括下列内容：

1　美缝的部位及在功能、性能上的要求；

2　美缝所用材料的品种和技术性能；

3　美缝基面的种类及处理方式；

4　干燥与潮湿区域的选材要求；

5　粗糙与光滑基面的选材要求；

6　吸水与憎水基面的选材要求。

4.0.2　美缝施工的基体条件应符合《陶瓷饰面砖粘贴应用技术规程》T/CECS 504的有关规定，并应符合下列规定：

1　美缝施工应在饰面材料粘贴牢固后及粘贴工程施工验收完成后进行；

2　陶瓷饰面砖、石材、马赛克等饰材美缝缝隙宽度宜为2mm～5mm，深度宜大于3mm；

3　室内墙面和地面陶瓷饰面砖粘贴工程设置的伸缩缝、墙体变形产生的缝隙不得用美缝剂填充。

【条文说明】4.0.2　陶瓷饰面砖、石材、马赛克等饰材粘贴工程完成后，预留的缝宽如果小于2mm，缝深小于3mm，则不建议做美缝，其一，影响美缝效果，其二，不利于施工。

4.0.3　美缝剂应根据工程基面条件按表4.0.3选用。

表4.0.3　美缝剂选用

| 材料性质 基面条件 | 水 性 | 油 性 |
| --- | --- | --- |
| 干燥区域 | 适 用 | 适 用 |
| 潮湿区域 | 适 用 | 不适用 |
| 粗糙基面 | 适 用 | 不适用 |
| 光滑基面 | 适 用 | 适 用 |
| 吸水基面 | 适 用 | 不适用 |
| 憎水基面 | 适 用 | 适 用 |

4.0.4　美缝工程的基本构造应按图4.0.4进行设计，平面饰材的美缝线条可略有凹陷，凹陷深度（d）应根据饰材缝宽确定。

（a）平面饰材美缝施工

（b）平面倒角饰材美缝施工

图4.0.4  美缝工程基本构造示意图

a—平面饰材；w—墙地面基体；c—美缝剂固化胶体；d—胶体凹陷深度

4.0.5　阳角美缝处理（图4.0.5）宜设计为外圆弧形或直面形。

（a）外圆弧形                       （b）直面形

图4.0.5  阳角美缝处理示意图

a—平面饰面砖；w—墙地面基体；c—美缝剂固化胶体；d—胶体凹陷深度

4.0.6　阴角美缝处理（图4.0.6）宜设计为内圆弧形或直面形。

（a）内圆弧形                      （b）直面形

图4.0.6  阴角美缝处理示意图

- 平面饰面砖；w—墙地面基体；c—美缝剂固化胶体；d—胶体凹陷深度

5　施　工

5.1　一般规定

5.1.1　美缝施工前，应检查各种进场材料的品种、规格、颜色和外观质量以及材料检验报告、产品合格证，并应按本规程附录A及现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325、《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 18583的有关规定进行复验。

5.1.2　饰面粘贴工程应已验收完成，不得有破损、空鼓、掉砖等现象。

5.1.3　美缝施工应满足下列条件：

1　施工的环境条件应满足施工工艺及所用材料的要求。空气相对湿度不宜大于70%，施工环境温度不宜低于5℃或高于35℃。当在低于5℃或高于35℃气温下施工时，应采取保证工程质量的有效措施；

2　施工现场所需的水、电、机具和安全设施应齐备。

5.1.4　美缝施工应合理安排施工工序，后续施工不得对己完成工作面造成损坏和污染。

【条文说明】5.1.4　美缝固化时间视季节温度不同，在夏季一般需要1d～3d，在冬季需要2d～6d，以达到上人行走或耐污耐水的设计性能。在完成固化之前应避免交叉施工污染、人员踩踏破坏、溶剂清洗变色等问题的产生。

5.2　施工工具

5.2.1　美缝施工的主要施工工具应包括：清缝刀、清洁铲刀、美工刀、胶枪、压缝器、美纹纸、保护蜡、百洁布、海绵；

5.2.2　美缝施工时宜准备热风枪、笤帚、吸尘器、梯子等辅助工具。

5.3　美缝施工

5.3.1　美缝施工的工艺及流程应满足设计要求，工艺流程（图5.3.1）宜结合工程实际情况综合确定。

基面处理→清缝隙→施工相关区域保护→注胶→压缝→铲胶→清理表面

图5.3.1　美缝施工工艺流程示意图

5.3.2　美缝施工应符合下列规定：

1　美缝施工前应将面砖缝隙清理干净，去除灰尘、油污、松散的瓷砖胶、水泥等残留物；

2　美缝基面不得有水或者水渍，应等到水分干燥后才能进行美缝施工；

3　切割美缝剂胶嘴时，出料口宽度应小于面砖缝隙宽度；

4　美缝剂施工时，应确保双组分混合均匀后再向缝隙内注胶；

5　美缝施工前，宜贴美纹纸或涂保护蜡进行遮蔽保护处理。美纹纸、保护蜡等保护材料不能进入缝隙内。注胶、压缝完成后应尽快除去美纹纸或保护蜡。

【条文说明】5.3.2　本条对美缝施工作出了规定。

1　美缝施工前，面砖的缝隙应清理干净，防止后期粘结不牢导致脱落。

3　切割胶嘴时，出料口如果大于缝隙的宽度，缝隙内易产生气泡，影响工程质量。

4　切开胶嘴后，先打出部分料弃之不用，以防双组份混合不均而影响美缝质量。

5　美缝施工过程中，可贴美纹纸或涂保护蜡，防止溢料粘连及饰面污染，便于施工后的清理。压缝完成后应尽快撕去美纹纸，是为了避免美缝材料固化后粘黏不易清理。

5.3.3　美缝剂在施工过程中，注胶应均匀、连续，不宜停顿，如果停顿时间过长，宜更换胶管。

【条文说明】5.3.3　美缝剂注胶时，出料口伸入缝隙中匀速移动，可使胶线饱满均匀，无断层。中间停顿时间过长，胶嘴会凝固，需要更换胶嘴。

5.3.4　压缝器应根据缝隙的宽度合理选择，压缝应在产品说明书规定的时间内完成。

【条文说明】5.3.4　注胶后，及时选择合适的压缝工具进行压缝，防止美缝剂固化后影响施工效果。

5.3.5　美缝剂固化后若需要返工，应采用热风枪加热软化胶体后用铲刀清理。

5.4　成品保护

5.4.1　美缝工程完成后，养护期间不得受压。对后续工程可能造成污染的部位，应采取临时保护措施。

5.4.2　美缝工程完成后，应保持室内干燥，避免粉尘污染。

5.4.3　对施工中可能发生碰撞受损的入口、通道、阳角等部位，应采取临时保护措施。

6　验　收

6.0.1　美缝工程的验收应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

6.0.2　美缝施工宜按表6.0.2中的验收标准及检验方法进行验收。

表 6.0.2　美缝施工的验收标准及检验方法

| 类别 | 验收项目 | 验收标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 胶体凹陷最大深度，d | 缝宽3mm以下，d≤0.5mm 缝宽3mm及以上，d≤0.7mm | 卡尺 |
|  | 胶体厚度 | 胶体厚度不应小于缝隙宽度 | 游标卡尺 破坏性检测 |
|  | 瓷砖边缘产品残留 | ≤0.1mm | 卡尺 |
|  | 缝隙黑边 | ≤0.1mm | 卡尺 |
|  | 交接点凸起最大高度，h | h≤0.3mm | 卡尺 |
|  | 局部不固化 | 硬度≥70HSD | 邵氏D硬度计 |
|  | 色差 | 无明显差别 | 观察 |
| 一 般 项 目 | 胶体外观 | 线条宽度一致，平滑 | 观察 |
|  | 饰面清洁度 | 无残留物 | 观察 |

附录A　室内装饰装修用美缝剂技术要求

表 Ａ　室内装饰装修用美缝剂技术要求

| 序号 | 项 目 | 技术要求 | 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固含量 | ≥96% | GB/T16777 |
| 2 | 表干时间 | ≤4h | GB/T 13477.5 |
| 3 | 邵氏D硬度 | ≥60 | GB/T531.1 |
| 4 | 耐磨性（1000g/500r） | ≤0.050g | GB/T 1768 |
| 5 | 光泽（60°） | 供需双方商定 | GB/T 9754 |
| 6 | 耐水性（168h） | 无气泡、开裂，允许轻微变色 | GB/T 1733 |
| 7 | 耐酸性（5%醋酸，168h) | 无气泡、开裂，允许轻微变色 | GB/T 9274 |
| 8 | 耐碱性（5%NaOH，168h） | 无气泡、开裂，允许轻微变色 | GB/T 9274 |
| 9 | 耐污染性（墨水、咖啡、红酒、茶水、食用油、酱油、食醋、草莓汁） | ≤2级 | JG/T463 |
| 10 | 拉伸强度 | ≥10MPa | GB/T2567 |
| 11 | 与瓷砖粘结强度 （标准条件，7d） | ≥5.0MPa | GB/T5210 |

本规程用词说明

1　为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法》GB/T 531.1

《漆膜耐水性测定法》GB/T 1733

《漆膜耐磨性测定法》GB/T 1768

《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T 2567

《色漆和清漆 拉开法附着力试验》GB/T 5210

《色漆和清漆_耐液体介质的测定》GB/T 9274

《不含金属颜料的色漆漆膜的镜面光泽的测定》GB/T 9754

《建筑密封材料试验方法》GB/T 13477.5

《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 18583

《陶瓷砖填缝剂》JC/T 1004

《陶瓷饰面砖粘贴应用技术规程》T/CECS 504

中国工程建设协会标准

美缝剂应用技术规程

T/CECS×××—201×

条文说明